Study Ice on Neptunium

17/06/2013

alten ThUO film in Anlage behalten und neue Np Schicht draugesputtert.

Dep[s]	Fil.		Work		Np (Targ.2)	Ar	O2

60s	4,1V/3,2A	34V/21mA	700V/1,2mA	1,3e-6	--

001	Ov

002	Np4f

Dep[s]	Fil.		Work		Np (Targ.2)	Ar	O2

300s	5,8V/3,5A	42V/25mA	700V/1,5-2,0mA	1,4e-6	--

003	Ov

004	Np4f

005	O1s

Dep[s]	Fil.		Work		Np (Targ.2)	Ar	O2

300s	5,9V/3,5A	42V/26mA	700V/1,6mA	1,4e-6	5e-7

006	Ov

007	Np4f

008	O1s	ratio: 63%Np / 37%O

Probe in PK: 5E-5 Sauerstoff ausgesetzt für 50sec. ( ~2500 Langmuir ) bei RT

009	Ov

010	Np4f

011	O1s 	ratio: 29%Np / 71%O

012	HeII

013	HeI

18/06/2013

014	Ov

015	Np4f

016	O1s

19/06/2013

017	HeII	Alter Film von vorgestern. Endlich Flüssig-N2 verfügbar.

018	HeI

019	Np4f

+1,0*10-5 mbar H2O (180sec), at -182°C up to -171°C	(Ventil: Skala 1,0)	15:20

UV-Source	71,3V/22,8A

020	HeII	-171°C	15:23

021	HeI	-168°C	15:26

022	HeII	-165°C	15:28

023	HeI	-160	15:32

024	HeII	-155	15:36

025	HeI	-152	15:38

026	HeII	-150	15:40

027	HeI	-116	15:44

028	HeII	-99	15:46

029	HeI	-74	15:48

030	HeII	-63	15:50

031	HeI	-47	15:53

032	HeII	-38	15:55

033	HeI	-23	15:57

034	HeII	-14	16:00

035	HeI	-10	16:03

036	HeII	+1	16:07	Quelle ging aus, Neustart!

Sehr bizarr!! Quelle ist aus und trotzdem Zählrate und zwar höher wie mit eingeschalteter Quelle

037	HeI	+10	16:08

038	Np4f

039	Np4f	detail

20/06/2013

040	ov	Flour auf dem Film, ich mach einen Neuen.

041	Np4f

Dep[s]	Fil.		Work		Np (Targ.2)	Ar	O2

300s	6,5V/3,9A	42V/62mA	700V/1,8mA	5,7e-7	1e-6

042	Ov

043	Np4f

044	O1s

Probe in PK: 5E-6 Sauerstoff ausgesetzt für 100sec. ( ~500 Langmuir ) bei RT

045	Np4f

046	ov

047	O1s	ratio:  34%Np / 66%O

048	HeII

049	HeI

Probleme mit Spikes In Analysator. AK nochmals für 48h ausgeheizt!

03/07/2013

050	ov	alter Film von vor 14 Tagen….

Dep[s]	Fil.		Work		Np (Targ.2)	Ar	O2

300s	6,2V/3,6A	42V/36mA	700V/1,9mA	1.1e-6	1e-6

051	Ov

052	Np4f

053	O1s

Probe in PK: 5E-5 Sauerstoff ausgesetzt für 50sec. ( ~2500 Langmuir ) bei RT

054	Ov

055	Np4f

056	O1s	ratio:  29%Np / 71%O

057	HeII

058	HeI

+1,0*10-5 mbar H2O (180sec), at -164°C (Ventil: Skala 1,1)	11:45

UV-Source	77.8V/22,8A

059	HeII	-161°C	11:47

060	HeI	-151	11:50

061	HeII	-149	11:52

062	HeI	-146	11:55

063	HeII	-142	11:59

064	HeI	-136	12:07

065	HeII	-135	12:09

066	HeI	-132	12:12

067	HeII	-132	12:14

068	HeI	-130	12:17

069	HeII	-126	12:19

070	HeI	-48	12:25

071	HeII	-30	12:28

072	HeI	-20	12:31

073	HeII	-16	12:33

074	HeI	-11	12:36

075	HeII	0	12:38

076	HeI	11	12:40

077	HeII	25	12:43

078	HeI	25	12:49

079	ov	20	15:53

080	Np4f

081	O1s