Labbook _ U   Oxydation

kinetic oxidation of U metal

20.02.02

# Deposition of U in pure Ar

t=10min

-1000V 4,5A / -100V 4A

XPS: Excitation:  MgKa

t=0 for measurements 20/02/2002 at 15:05

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points	Time after deposition

U-U4f.001		830-890eV		600		10kV-30mA		100			1500			1min

U-O1s.002		715-730eV		300		10kV-30mA		100			1500			15min

U-U4f.003		830-890eV		600		10kV-30mA		100			1500			20min

U-O1s.004		715-730eV		300		10kV-30mA		100			1500			31min

U-U4f.005		830-890eV		600		10kV-30mA		100			1500			35min

U-O1s.006		715-730eV		300		10kV-30mA		100			1500			45min

U-U4f.007		830-890eV		600		10kV-30mA		100			1500			51min

U-O1s.008		715-730eV		300		10kV-30mA		100			1500			60min

U-U4f.009		830-890eV		600		10kV-30mA		100			1500			67min

U-O1s.010		715-730eV		300		10kV-30mA		100			1500			77min

U-U4f.011		830-890eV		600		10kV-30mA		100			1500			83min

U-O1s.012		715-730eV		300		10kV-30mA		100			1500			93min

21.02.02

U-U4f.013		830-890eV		600		10kV-30mA		100			1500			16h52min

U-O1s.014		715-730eV		300		10kV-30mA		100			1500			17h03min

U-U4f.015		830-890eV		600		10kV-30mA		100			1500			17h22min

U-O1s.016		715-730eV		300		10kV-30mA		100			1500			17h32min

U-U4f.017		830-890eV		600		10kV-30mA		100			1500			17h52min

U-O1s.018		715-730eV		300		10kV-30mA		100			1500			18h02min

U-U4f.019		830-890eV		600		10kV-30mA		100			1500			18h22min

U-O1s.020		715-730eV		300		10kV-30mA		100			1500			18h32min

U-U4f.021		830-890eV		600		10kV-30mA		100			1500			18h52min

U-O1s.022		715-730eV		300		10kV-30mA		100			1500			19h02min

Labbook _ UN=f(N2)

13.02.02

Calibration

Heating of the Si-wafer (T=300°C, t=20min)

Cleaning of the Si-wafer (V=3keV, t=10min)

# Deposition of U in pure Ar

t=5min

-1000V 11,4mA / -100V 4A

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

ov.023			0-1500eV		300		10kV-30mA		cte (B=3)		1001

UN-U4f.024		840-880eV		600		10kV-30mA		100			1500

UN-O1s.025		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

UN-U4d.026		430-540eV		300		10kV-30mA		100			1500

UN-U5d.027		1110-1170eV		300		10kV-30mA		100			1500

UN-C1s.028		960-980eV		300		10kV-30mA		100			1500

Deposition of U under N2

1st deposition

t=5min

-985V 0,91mA / -100V 4A

PN2 =0,5.10-6

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.029	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500

UN-O1s.030		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

2nd deposition

t=5min

-965V 0,90mA / -100V 4A

PN2 =0,5.10-6

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.031	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500

UN-O1s.032		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

14/02/02

XPS: Excitation:  MgKa

UN-U4f_N1s.033	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500	(after night)

UN-O1s.034		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

Surface cleaning 	PAr = 10-4	3keV		t=15min

3rd deposition

t=5min

-1000V 3,07mA / -100V 4A

PN2 =1,0.10-6

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.035	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500

UN-O1s.036		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

4th deposition

t=5min

-1010V 0,78mA / -100V 4A

PN2 =2,0.10-6

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.037	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500

UN-O1s.038		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

19.02.02

## New Si substrate

Calibration

Heating of the Si-wafer (T=300°C, t=20min)

Cleaning of the Si-wafer (V=3keV, t=10min)

# Deposition of U in pure Ar

t=5min

-1000V 3,3mA / -100V 4A (5,2V)

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

ov.039			0-1500eV		300		10kV-30mA		cte (B=3)		1001

UN-U4f.040		840-880eV		600		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

UN-O1s.041		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

UN-U4f.042		840-880eV		600		10kV-30mA		100			1500		(angle = -60°)

UN-O1s.043		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500		(angle = -60°)

Deposition of U under N2

1st deposition

angle = -90°

t=5min

-1010V 3,3mA / -100V 4A

PN2 =3,0.10-7

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.044	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500 		(angle = -60°)

UN-U4f_N1s.045	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

UN-O1s.046		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

2nd deposition

angle = -90°

t=5min

-1010V 2,35mA / -100V 4A

PN2 =6,0.10-7

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.047	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500 		(angle = -60°)

UN-U4f_N1s.048	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

UN-O1s.049		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

3rd deposition

angle = -90°

t=5min

-1010V 2,8mA / -100V 4A (5,2V)

PN2 =1,0.10-6

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.050	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500 		(angle = -90°)

UN-O1s.051		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

4th deposition

angle = -90°

t=5min

-1010V 2,8mA / -100V 4A (5,2V)

PN2 =5,0.10-6 (problem in the N2 arrival)

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.052	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500 		(angle = -90°)

UN-O1s.053		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

5th deposition

angle = -90°

t=5min

-1010V 3,8mA / -100V 4A (5,2V)

PN2 =2,0.10-4

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.054	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500 		(angle = -90°)

UN-O1s.055		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

20.02.02

## After night measurement

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.056	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500 		(angle = -90°)

UN-O1s.057		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

6th deposition

angle = -90°

t=5min

-1000V 3,9A / -100V 4A (5,5V)

PN2 =1,0.10-5

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.058	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500 		(angle = -90°)

UN-O1s.059		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

7th deposition

angle = -90°

t=5min

-1010V 4,2A / -100V 4A (5,5V)

PN2 =3,0.10-4

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.060	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500 		(angle = -90°)

UN-O1s.061		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

8th deposition

angle = -90°

t=5min

-1010V 2,1A / -100V 4A (5,6V)

PN2 =9,0.10-4

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.062	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500 		(angle = -90°)

UN-O1s.063		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

9th deposition

angle = -90°

t=5min

-1010V 1,3A / -100V 4A (5,6V)

PN2 =8,0.10-4

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.064	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500 		(angle = -90°)

UN-O1s.065		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

10th deposition

angle = -90°

t=5min

-1020V 1,4A / -100V 4A (5,5V)

PN2 =1,0.10-3

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.066	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500 		(angle = -90°)

UN-O1s.067		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

11th deposition

angle = -90°

t=5min

-1000V 2,5A / -100V 4A (5,6V)

Pure N2

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.068	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500 		(angle = -90°)

UN-O1s.069		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

12th deposition

angle = -90°

t=5min

-970V 3,8A / -100V 4A (5,5V)

PN2 =5,0.10-6

XPS: Excitation:  MgKa

###### U-UN mixture

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.070	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500 		(angle = -90°)

UN-O1s.071		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

13th deposition

angle = -90°

t=5min

-1000V 3,8A / -100V 4A (5,5V)

PN2 =1,0.10-5

XPS: Excitation:  MgKa

UN

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.072	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500 		(angle = -90°)

UN-O1s.073		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

14th deposition

angle = -90°

t=5min

-980V 3,8A / -100V 4A (5,6V)

PN2 =2,0.10-4

XPS: Excitation:  MgKa

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.074	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500 		(angle = -90°)

UN-O1s.075		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

15th deposition

angle = -90°

t=5min

-980V 3,8A / -100V 4A (5,6V)

PN2 =5,0.10-4

XPS: Excitation:  MgKa

U2N3

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

UN-U4f_N1s.076	820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500 		(angle = -90°)

UN-O1s.077		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500		(angle = -90°)

Labbook _ UO2 = f(O2)

21.02.02

# Deposition of U in Ar + O2

1st deposition

t=5min

-1000V 3,4A / -100V 4A  (5,5V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 3 10-7 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.078		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.079		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

2nd deposition

t=5min

-1000V 3,5A / -100V 4A  (5,2V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 1 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.080		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.081		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

3rd deposition

t=5min

-1000V 2,3A / -100V 4A  (5,5V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 5 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.082		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.083		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

4th deposition

t=5min

-1000V 1,5A / -100V 4A  (5,7V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 2 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.084		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.085		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

5th deposition

t=5min

-1000V 1,5A / -100V 4A  (5,7V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 3 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.086		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.087		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

6th deposition

t=5min

-1000V 1,6A / -100V 4A  (5,8V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 4 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.088		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.089		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

26.02.02

U-U4f.090		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.091		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

# Deposition of U in pure Ar

t=5min

-1000V 3,0A / -100V 3,85A  (5,0V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 0 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.092		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.093		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

# Deposition of U in Ar + O2

7th deposition

t=5min

-1000V 4.7A / -100V 4A  (5,1V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 8 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.094		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.095		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

8th deposition

t=5min

-1000V 4.7A / -100V 4A  (5,1V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 1 10-5 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.096		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.097		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

9th deposition

t=5min

-1000V 5,3A / -100V 4A  (5,3V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 3 10-5 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.098		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.099		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

Labbook _ UNO = f (PO2 =PN2)

26.02.02

# Deposition of U in pure Ar

t=5min

-1000V 3,3A / -100V 4A  (5,2V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 0 T

PN2 = 0 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.100		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.101		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

# Deposition of U in Ar + N2 + O2

1st deposition

t=5min

-1000V 5,5A / -100V 4A  (5,2V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 3 10-7 T

PN2 = 3 10-7 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.102		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.103		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

2nd deposition

t=5min

-1000V 6,3A / -100V 4A  (5,1V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 6 10-7 T

PN2 = 6 10-7 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.104		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.105		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

3rd deposition

t=5min

-1000V 6,3A / -100V 4A  (5,2V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 1 10-6 T

PN2 = 1 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.106		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.107		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

4th deposition

t=5min

-1000V 6,3A / -100V 4A  (5,2V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 2 10-6 T

PN2 = 2 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.108		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.109		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

27/02/02

5th deposition

t=5min

-1000V 6,6A / -100V 4A  (5,2V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 3 10-6 T

PN2 = 3 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.110		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.111		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

28/02/02

Calibration

New Substrate

Heating of the Si-wafer (T=300°C, t=20min)

Cleaning of the Si-wafer (V=3keV, t=10min)

6th deposition

t=5min

-1000V 2,6A / -100V 3,6A  (5,1V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 3 10-6 T

PN2 = 3 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.112		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.113		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

7th deposition

t=5min

-1000V 2,6A / -100V 3,6A  (5,1V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 2 10-6 T

PN2 = 2 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.114		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.115		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

8th deposition

t=5min

-1000V 3,2A / -100V 3,6A  (5,2V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 1 10-6 T

PN2 = 1 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.116		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.117		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

9th deposition

t=5min

-1000V 2,8A / -100V 3,6A  (5,2V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 4 10-6 T

PN2 = 4 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.118		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.119		710-730eV		300		10kV-30mA		100			401

10th deposition

t=5min

-1000V 3,0A / -100V 3,6A  (5,2V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 5 10-6 T

PN2 = 5 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.120		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.121		710-730eV		300		10kV-30mA		100			401

U-N1s.122		850-860eV		300		10kV-30mA		100			401

11th deposition

t=5min

-1000V 3,6A / -100V 3,7A  (5,3V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 6 10-6 T

PN2 = 6 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.123		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.124		710-730eV		300		10kV-30mA		100			401

U-N1s.125		850-860eV		300		10kV-30mA		100			401

12th deposition

t=5min

-1000V 3,7A / -100V 3,7A  (5,3V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 7 10-6 T

PN2 = 7 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.126		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.127		710-730eV		300		10kV-30mA		100			401

U-N1s.128		850-860eV		300		10kV-30mA		100			401

04/03/02

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.129		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.130		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

U-N1s.131		850-860eV		300		10kV-30mA		50			401

U-N1s.132		850-860eV		300		10kV-30mA		50			401

U-N1s.132bis		850-860eV		600		10kV-30mA		50			401

U-N1s.133		850-860eV		1200		10kV-30mA		50			401

06/03/02

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.134		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.135		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

U-N1s.136		850-860eV		600		10kV-30mA		50			401

13th deposition

t=5min

-1000V 4,5A / -100V 3,7A  (4,9V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 8 10-6 T

PN2 = 8 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.137		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.138		710-730eV		300		10kV-30mA		100			401

U-N1s.139		850-860eV		600		10kV-30mA		100			401

14th deposition

t=5min

-1000V 3,8A / -100V 3,7A  (5,0V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 1 10-5 T

PN2 = 1 10-5 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.140		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.141		710-730eV		300		10kV-30mA		100			401

U-N1s.142		850-860eV		600		10kV-30mA		100			401

Overview.143

07/03/02

15th deposition

t=5min

-1000V 3,8A / -100V 3,7A  (5,0V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 2 10-5 T

PN2 = 2 10-5 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.144		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.145		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

U-N1s.146		850-860eV		600		10kV-30mA		50			401

Labbook _ UNO = f (PO2 PN2)

07/03/02

# Deposition of U in Ar + N2 + O2

1st deposition

t=5min

-1000V 2,8A / -100V 3,7A  (5,1V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 0 T

PN2 = 5 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.147		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500

U-O1s.148		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

U-N1s.149		850-860eV		600		10kV-30mA		50			401

2nd deposition

t=5min

-1000V 4,5A / -100V 3,7A  (5,1V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 2 10-7 T

PN2 = 5 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.150		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500

U-O1s.151		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

U-N1s.152		850-860eV		600		10kV-30mA		50			401

3rd deposition

t=5min

-1000V 4,6A / -100V 3,7A  (5,1V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 5 10-7 T

PN2 = 5 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.153		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500

U-O1s.154		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

U-N1s.155		850-860eV		600		10kV-30mA		50			401

4th deposition

t=5min

-1000V 4,8A / -100V 3,7A  (5,4V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 1 10-6 T

PN2 = 5 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.156		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.157		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

U-N1s.158		850-860eV		600		10kV-30mA		50			401

5th deposition

t=5min

-1000V 4,1A / -100V 3,7A  (5,3V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 2 10-6 T

PN2 = 5 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.159		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.160		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

U-N1s.161		850-860eV		600		10kV-30mA		50			401

5th deposition

t=5min

-1000V 3,6A / -100V 3,7A  (5,3V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 3 10-6 T

PN2 = 5 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.162		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.163		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

U-N1s.164		850-860eV		600		10kV-30mA		50			401

6th deposition

t=5min

-1000V 3,6A / -100V 3,7A  (5,3V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 4 10-6 T

PN2 = 5 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.165		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.166		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

U-N1s.167		850-860eV		600		10kV-30mA		50			401

08/03/02

7th deposition

t=5min

-1000V 1,75A / -100V 3,7A  (5,2V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 5 10-6 T

PN2 = 5 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.168		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.169		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

U-N1s.170		850-860eV		600		10kV-30mA		50			401

8th deposition

t=5min

-1000V 1,75A / -100V 3,7A  (5,2V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 6 10-6 T

PN2 = 5 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.171		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.172		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

U-N1s.173		850-860eV		600		10kV-30mA		50			401

8th deposition

t=5min

-1000V 2,5A / -100V 3,7A  (5,2V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 7 10-6 T

PN2 = 5 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.174		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.175		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

U-N1s.176		850-860eV		600		10kV-30mA		50			401

9th deposition

t=5min

-1000V 1,7A / -100V 3,7A  (5,2V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 8 10-6 T

PN2 = 5 10-6 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-U4f.177		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500					          U-O1s.178		710-730eV		300		10kV-30mA		100			1500

U-N1s.179		850-860eV		600		10kV-30mA		50			401

11/03/02

10th deposition

t=5min

-1000V 3,0A / -100V 3,7A  (5,2V)

XPS: Excitation:  MgKa

PO2 = 1 10-5 T

PN2 = 0 T

File Name		Ekin			Scan Time	Source			Epass		Number of Points

U-N1s.180		820-900eV		600		10kV-30mA		100			1500

Labbook _ UN=f(N2)

14/03/02

1st deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PN2 = 0 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.200		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.201		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.202		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.203		540-525eV		150			100		151

2nd deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PN2 = 3 10-7

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.204		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.205		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.206		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.207		540-525eV		150			100		151

3rd deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PN2 = 1 10-6

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.208		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.209		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.210		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.211		540-525eV		150			100		151

4th deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PN2 = 3 10-6

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.212		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.213		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.214		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.215		540-525eV		150			100		151

5th deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PN2 = 5 10-6

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.216		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.217		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.218		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.219		540-525eV		150			100		151

6th deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PN2 = 7 10-6

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.220		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.221		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.222		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.223		540-525eV		150			100		151

18/03/02

#### New Si substrate

7th deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PN2 = 1 10-5

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.224		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.225		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.226		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.227		540-525eV		150			100		151

8th deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PN2 = 2 10-5

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.228		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.229		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.230		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.231		540-525eV		150			100		151

9th deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PN2 = 5 10-5

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.232		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.233		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.234		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.235		540-525eV		150			100		151

10th deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PN2 = 1 10-4

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.236		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.237		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.238		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.239		540-525eV		150			100		151

20/03/02

11th deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PN2 = 2 10-4

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.240		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.241		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.242		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.243		540-525eV		150			100		151

12th deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PN2 = 5 10-4

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.244		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.245		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.246		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.247		540-525eV		150			100		151

13th deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PN2 = 1 10-3

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.248		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.249		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.250		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.251		540-525eV		150			100		151

Labbook _ UN=f(N2fix, O2)

20/03/02

N2 partial pressure P = 1 10-5 T

1st deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PO2 = 1 10-6

PN2 = 1 10-5

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.252		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.253		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.254		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.255		540-525eV		150			100		151

2nd deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PO2 = 3 10-6

PN2 = 1 10-5

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.256		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.257		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.258		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.259		540-525eV		150			100		151

3rd deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PO2 = 5 10-6

PN2 = 1 10-5

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.260		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.261		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.262		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.263		540-525eV		150			100		151

4th deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PO2 = 7 10-6

PN2 = 1 10-5

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.264		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.265		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.266		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.267		540-525eV		150			100		151

21/03/02

5th deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PO2 = 1 10-5

PN2 = 1 10-5

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.268		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.269		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.270		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.271		540-525eV		150			100		151

6th deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PO2 = 2 10-5

PN2 = 1 10-5

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.272		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.273		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.274		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.275		540-525eV		150			100		151

N2 partial pressure P = 5 10-4 T

1st deposition

-1000V 3mA / -100V 3, A

PO2 = 1 10-6

PN2 = 5 10-4

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.276		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.277		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.278		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.279		540-525eV		150			100		151

2nd deposition

-1000V 3mA / -100V 3, A

PO2 = 3 10-6

PN2 = 5 10-4

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.280		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.281		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.282		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.283		540-525eV		150			100		151

3rd deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PO2 = 5 10-6

PN2 = 5 10-4

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.284		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.285		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.286		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.287		540-525eV		150			100		151

4th deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PO2 = 7 10-6

PN2 = 5 10-4

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.288		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.289		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.290		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.291		540-525eV		150			100		151

5th deposition

-800V 3mA / -100V 3, A

PO2 = 1 10-5

PN2 = 5 10-4

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.292		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.293		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.294		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.295		540-525eV		150			100		151

6th deposition

-1000V 3mA / -100V 3, A

PO2 = 8 10-6

PN2 = 5 10-4

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.296		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.297		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.298		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.299		540-525eV		150			100		151

7th deposition

-1000V 3mA / -100V 3, A

PO2 = 4 10-6

PN2 = 5 10-4

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.300		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.301		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.302		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.303		540-525eV		150			100		151

8th deposition

-1000V 3mA / -100V 3, A

PO2 = 2 10-6

PN2 = 5 10-4

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.304		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.305		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.306		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.307		540-525eV		150			100		151

9th deposition

-1000V 3mA / -100V 3, A

PO2 = 8 10-7

PN2 = 5 10-4

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.308		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.309		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.310		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.311		540-525eV		150			100		151

Labbook _ UN=f(N2)

03/04/02

1st deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 =  10-5  T

AlKa

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

overview.312		0-1500eV

overview.313		0-1500eV

Auger.314		320-580eV		150			100		521

UN-U4f.315		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.316		540-525eV		150			100		151

04/04/02

2nd deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 2 10-5  T

AlKa

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.317		320-580eV		150			100		521

UN-U4f.318		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.319		540-525eV		150			100		151

3rd deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 3 10-5  T

AlKa

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.320		320-580eV		150			100		521

UN-U4f.321		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.322		540-525eV		150			100		151

4th deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 5 10-5  T

AlKa

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.323		320-580eV		150			100		521

UN-U4f.324		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.325		540-525eV		150			100		151

5th deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 7 10-5  T

AlKa

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.326		320-580eV		150			100		521

UN-U4f.327		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.328		540-525eV		150			100		151

6th deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 1 10-4   T

AlKa

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.329		320-580eV		150			100		521

UN-U4f.330		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.331		540-525eV		150			100		151

7th deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 1 10-5   T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.332		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.333		8   -1eV		30			10		361

8th deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 2 10-5  T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.334		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.335		8   -1eV		30			10		361

9th deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 3 10-5  T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.336		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.337		8   -1eV		30			10		361

10th deposition

-800V 8mA / -100V 3,0 A

PN2 = 5 10-5  T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.338		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.339		8   -1eV		30			10		361

11th deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 7 10-5  T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.340		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.341		8   -1eV		30			10		361

12th deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 1 10-4  T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.342		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.343		8   -1eV		30			10		361

13th deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 2 10-4  T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.344		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.345		8   -1eV		30			10		361

Auger.346		320-580eV		150			100		521

UN-U4f.347		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.348		540-525eV		150			100		151

14th deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 5 10-4  T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.349		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.350		8   -1eV		30			10		361

Auger.351		320-580eV		150			100		521

UN-U4f.352		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.353		540-525eV		150			100		151

15th deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 1 10-3  T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.354		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.355		8   -1eV		30			10		361

Auger.356		320-580eV		150			100		521

UN-U4f.357		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.358		540-525eV		150			100		151

Labbook _ UN=f(PN2=PO2)

05/04/02

1st deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 6 10-7  T

### PO2 = 6 10-7  T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.359		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.360		8   -1eV		30			10		361

Auger.361		320-580eV		150			100		521

UN-U4f.362		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.363		540-525eV		150			100		151

2nd deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 1 10-6  T

### PO2 = 1 10-6  T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.364		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.365		8   -1eV		30			10		361

Auger.366		320-580eV		150			100		521

UN-U4f.367		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.368		540-525eV		150			100		151

3rd deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 3 10-6  T

### PO2 = 3 10-6  T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.369		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.370		8   -1eV		30			10		361

Auger.371		320-580eV		150			100		521

UN-U4f.372		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.373		540-525eV		150			100		151

4th deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 5 10-6  T

### PO2 = 5 10-6  T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.374		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.375		8   -1eV		30			10		361

Auger.376		320-580eV		150			100		521

UN-U4f.377		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.378		540-525eV		150			100		151

5th deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 7 10-6  T

### PO2 = 7 10-6  T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.379		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.380		8   -1eV		30			10		361

Auger.381		320-580eV		150			100		521

UN-U4f.382		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.383		540-525eV		150			100		151

6th deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 1 10-5  T

### PO2 = 1 10-5  T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.384		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.385		8   -1eV		30			10		361

Auger.386		320-580eV		150			100		521

UN-U4f.387		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.388		540-525eV		150			100		151

7th deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 2 10-5  T

### PO2 = 2 10-5  T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.389		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.390		8   -1eV		30			10		361

Auger.391		320-580eV		150			100		521

UN-U4f.392		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.393		540-525eV		150			100		151

8th deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2 = 4 10-5  T

### PO2 = 4 10-5  T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.394		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.395		8   -1eV		30			10		361

Auger.396		320-580eV		150			100		521

UN-U4f.397		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.398		540-525eV		150			100		151

9th deposition

-900V 0,6mA / -100V 3,0 A

PN2 = 5 10-5  T

### PO2 = 5 10-5  T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.399		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.400		8   -1eV		30			10		361

Auger.401		320-580eV		150			100		521

UN-U4f.402		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.403		540-525eV		150			100		151

Labbook UO2 = f (PO2)

10/04/02

1st deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PO2=5 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UO2-U4f.404		420-360eV		300			100		601

Auger.405		360-540		300			150		361

2nd deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PO2=8 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UO2-U4f.406		420-360eV		300			100		601

Auger.407		360-540		300			150		361

3rd deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PO2=2 10-5 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UO2-U4f.408		420-360eV		300			100		601

Auger.409		360-540		300			150		361

4th deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PO2=4 10-5 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UO2-U4f.410		420-360eV		300			100		601

Auger.411		360-540		300			150		361

UO2-O1s.412		540-525eV		150			100		151

Labbook UN = f (PN2)

10/04/02

1st deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2=5 10-5 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-U4f.413		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.414		540-525eV		150			100		151

Auger.415		360-540		300			150		361

2nd deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2=5,1 10-5 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-U4f.416		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.417		540-525eV		150			100		151

Auger.418		360-540		300			150		361

3rd deposition

-800V 3mA / -100V 3,0 A

PN2=5,4 10-5 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-U4f.419		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.420		540-525eV		150			100		151

Auger.421		360-540		300			150		361

4th deposition

-1000V 2mA / -100V 4,0 A

PN2=5 10-4 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-U4f.422		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.423		540-525eV		150			100		151

Auger.424		360-540		300			150		361

11/04/02

5th deposition

-1000V 2,5mA / -100V 4,0 A

PN2=5,1 10-4 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-U4f.425		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.426		540-525eV		150			100		151

Auger.427		360-540		300			150		361

6th deposition

-1000V 2,5mA / -100V 4,0 A

PN2=4,8 10-4 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-U4f.428		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.429		540-525eV		150			100		151

Auger.430		360-540		300			150		361

overview.431		0-1500eV		600			100		1001

7th deposition

-800V 3,5mA / -100V 4,0 A

PN2=5 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-U4f.432		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.433		540-525eV		150			100		151

Auger.434		360-540		300			150		361

8th deposition

-800V 3,5mA / -100V 4,0 A

PN2=5,2 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-U4f.435		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.436		540-525eV		150			100		151

Auger.437		360-540		300			150		361

9th deposition

-800V 3,5mA / -100V 4,0 A

PN2=4,8 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-U4f.438		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.439		540-525eV		150			100		151

Auger.440		360-540		300			150		361

Labbook UN = f (PN2fix, PO2 vary)

12/04/02

PN2 = 5 10-6 T

1st deposition

-800V 3,3mA / -100V 3,3A

PO2 = 0 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.441		360-540		300			150		361

2nd deposition

-800V 3,3mA / -100V 3,3A

PO2 = 2 10-7 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.442		360-540		300			150		361

3rd deposition

-800V 3,3mA / -100V 3,3A

PO2 = 5 10-7 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.443		360-540		300			150		361

4th deposition

-800V 3,3mA / -100V 3,3A

PO2 = 1 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.444		360-540		300			150		361

5th deposition

-800V 3,3mA / -100V 3,3A

PO2 = 2 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.445		360-540		300			150		361

6th deposition

-800V 3,3mA / -100V 3,3A

PO2 = 3 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.446		360-540		300			150		361

7th deposition

-800V 3,3mA / -100V 3,3A

PO2 = 4 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.447		360-540		300			150		361

8th deposition

-800V 3,3mA / -100V 3,3A

PO2 = 5 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.448		360-540		300			150		361

9th deposition

-800V 3,3mA / -100V 3,3A

PO2 = 6 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.449		360-540		300			150		361

10th deposition

-800V 3,3mA / -100V 3,3A

PO2 = 7 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.450		360-540		300			150		361

11th deposition

-800V 3,3mA / -100V 3,3A

PO2 = 8 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.451		360-540		300			150		361

15/04/02

PN2 = 1 10-5 T

1st deposition

-800V 3,3mA / -100V 3,3A

PO2 = 1 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.452		360-540		300			150		361

2nd deposition

-800V 3,3mA / -100V 3,3A

PO2 = 3 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.453		360-540		300			150		361

3rd deposition

-800V 3,3mA / -100V 3,3A

PO2 = 5 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.454		360-540		300			150		361

4th deposition

-800V 3,3mA / -100V 3,3A

PO2 = 7 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.455		360-540		300			150		361

5th deposition

-800V 3,3mA / -100V 3,3A

PO2 = 1 10-5 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.456		360-540		300			150		361

6th deposition

-800V 3,3mA / -100V 3,3A

PO2 = 2 10-5 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.457		360-540		300			150		361

PN2 = 5 10-4 T

1st deposition

-1000V 2,3mA / -100V 3,3A

PO2 = 8 10-7 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.458		360-540		300			150		361

Auger.459		360-540		300			150		361

2nd deposition

-1000V 2,3mA / -100V 4,0A

PO2 = 1 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.460		360-540		300			150		361

3rd deposition

-1000V 2,3mA / -100V 4,0A

PO2 = 2 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.461		360-540		300			150		361

4th deposition

-1000V 2,3mA / -100V 4,0A

PO2 = 3 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.462		360-540		300			150		361

5th deposition

-1000V 1,8mA / -100V 4,0A

PO2 = 4 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.463		360-540		300			150		361

6th deposition

-1000V 1,8mA / -100V 4,0A

PO2 = 5 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.464		360-540		300			150		361

7th deposition

-1000V 1,7mA / -100V 4,0A

PO2 = 7 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.465		360-540		300			150		361

8th deposition

-1000V 1,7mA / -100V 4,0A

PO2 = 8 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.466		360-540		300			150		361

9th deposition

-1000V 1,7mA / -100V 4,0A

PO2 = 1 10-5 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger.467		360-540		300			150		361

17/04/02

##### Measurement determination

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-O.468		500-535		300			200		141

Auger-O.469		500-523		300			200		185

Auger-U.470		400-470		300			200		281

Overview.471		0-1500			300					301

Auger-U.472		400-470		300			200		281

Auger-U.473		400-470		300			200		281

Labbook UN = f (PN2)

1st deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 0 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-U4f.474		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.475		540-525eV		150			100		151

Auger-U.476		400-470		150			200		281

Auger-O.477		500-523		150			200		185

Auger-N.478		370-400		150			200		301

2nd deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-7 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-U4f.479		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.480		540-525eV		150			100		151

Auger-U.481		400-470		150			200		281

Auger-O.482		500-523		150			200		185

Auger-N.483		370-400		150			200		301

25/04/02		Complementary measurements

1st deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 1 10-5 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.484		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.485		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.486		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.487		540-525eV		150			100		151

Auger-U.488		400-470		150			200		281

Auger-O.489		500-523		150			200		185

Auger-N.490		370-400		150			200		301

2nd deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-4 T

PO2 = 0 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.491		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.492		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.493		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.494		540-525eV		150			100		151

Auger-U.495		400-470		150			200		281

Auger-O.496		500-523		150			200		185

Auger-N.497		370-400		150			200		301

Auger-U.498		400-470		150			3		281

Auger-O.499		500-523		150			3		185

Auger-N.500		370-400		150			3		301

3rd deposition

-1000V 2,0mA / -100V 4,0A

PN2 = 5 10-4 T

PO2 = 3 10-7 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.501		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.502		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.503		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.504		540-525eV		150			100		151

Auger-U.505		400-470		150			3		281

Auger-O.506		500-523		150			3		185

Auger-N.507		370-400		150			3		301

4th deposition

-1000V 4,0mA / -100V 4,0A

PN2 = 5 10-4 T

PO2 = 5 10-7 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.508		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.509		8   -1eV		30			10		361

UN-U4f.510		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.511		540-525eV		150			100		151

Auger-U.512		400-470		150			3		281

Auger-O.513		500-523		150			3		185

Auger-N.514		370-400		150			3		301

5th deposition

-800V 3,2mA / -100V 4,0A

PN2 = 0 T

PO2 = 0 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.515		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.516		8   -1eV		30			10		361

Auger-U.517		400-470		150			3		281

Auger-O.518		500-523		150			3		185

Auger-N.519		370-400		150			3		301

6th deposition

-800V 3,2mA / -100V 4,0A

PN2 = 0 T

PO2 = 6 10-5 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.520		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.521		8   -1eV		30			10		361

Auger-U.522		400-470		150			3		281

Auger-O.523		500-523		150			3		185

Auger-N.524		370-400		150			3		301

7th deposition

-800V 3,2mA / -100V 4,0A

PN2 = 1 10-5 T

PO2 = 0 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.525		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.526		8   -1eV		30			10		361

Auger-U.527		400-470		150			3		281

Auger-O.528		500-523		150			3		185

Auger-N.529		370-400		150			3		301

8th deposition

-1000V 2,2mA / -100V 4,0A

PN2 = 7 10-4 T

PO2 = 0 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.530		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.531		8   -1eV		30			10		361

Auger-U.532		400-470		150			3		281

Auger-O.533		500-523		150			3		185

Auger-N.534		370-400		150			3		301

Auger.535		320-500		300			3		181 (bad one)

UN-U4f.536		420-360eV		300			100		601

UN-O1s.537		540-525eV		150			100		151

Labbook UNO = f (PN2=5 10-6 T, PO2 vary)

26/04/02

1st deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-6 T

PO2 = 0 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.538		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.539		8   -1eV		30			10		361

Auger-U.540		400-470		150			3		281

Auger-O.541		500-523		150			3		185

Auger-N.542		370-400		150			3		301

2nd deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-6 T

PO2 = 2 10-7 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.543		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.544		8   -1eV		30			10		361

Auger-U.545		400-470		150			3		281

Auger-O.546		500-523		150			3		185

Auger-N.547		370-400		150			3		301

3rd deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-6 T

PO2 = 5 10-7 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.548		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.549		8   -1eV		30			10		361

Auger-U.550		400-470		150			3		281

Auger-O.551		500-523		150			3		185

Auger-N.552		370-400		150			3		301

4th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-6 T

PO2 = 1 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.553		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.554		8   -1eV		30			10		361

Auger-U.555		400-470		150			3		281

Auger-O.556		500-523		150			3		185

Auger-N.557		370-400		150			3		301

5th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-6 T

PO2 = 8 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.558		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.559		8   -1eV		30			10		361

Auger-U.560		400-470		150			3		281

Auger-O.561		500-523		150			3		185

Auger-N.562		370-400		150			3		301

6th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-6 T

PO2 = 2 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.563		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.564		8   -1eV		30			10		361

Auger-U.565		400-470		150			3		281

Auger-O.566		500-523		150			3		185

Auger-N.567		370-400		150			3		301

7th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-6 T

PO2 = 7 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.568		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.569		8   -1eV		30			10		361

Auger-U.570		400-470		150			3		281

Auger-O.571		500-523		150			3		185

Auger-N.572		370-400		150			3		301

8th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-6 T

PO2 = 3 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.573		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.574		8   -1eV		30			10		361

Auger-U.575		400-470		150			3		281

Auger-O.576		500-523		150			3		185

Auger-N.577		370-400		150			3		301

9th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-6 T

PO2 = 5 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.578		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.579		8   -1eV		30			10		361

Auger-U.580		400-470		150			3		281

Auger-O.581		500-523		150			3		185

Auger-N.582		370-400		150			3		301

10th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-6 T

PO2 = 4 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.583		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.584		8   -1eV		30			10		361

Auger-U.585		400-470		150			3		281

Auger-O.586		500-523		150			3		185

Auger-N.587		370-400		150			3		301

11th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-6 T

PO2 = 6 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

UN-He2.588		12  -1eV		150			10		521

UN-He1.589		8   -1eV		30			10		361

Auger-U.590		400-470		150			3		281

Auger-O.591		500-523		150			3		185

Auger-N.592		370-400		150			3		301

Labbook UNO = f (PN2=5 10-4T, PO2 vary)

29/04/02

1st deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-4 T

PO2 = 8 10-7 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.593		400-470		150			3		281

Auger-O.594		500-523		150			3		185

Auger-N.595		370-400		150			3		301

2nd deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-4 T

PO2 = 1 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.596		400-470		150			3		281

Auger-O.597		500-523		150			3		185

Auger-N.598		370-400		150			3		301

3rd deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-4 T

PO2 = 2 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.599		400-470		150			3		281

Auger-O.600		500-523		150			3		185

Auger-N.601		370-400		150			3		301

4th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-4 T

PO2 = 3 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.602		400-470		150			3		281

Auger-O.603		500-523		150			3		185

Auger-N.604		370-400		150			3		301

5th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-4 T

PO2 = 4 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.605		400-470		150			3		281

Auger-O.606		500-523		150			3		185

Auger-N.607		370-400		150			3		301

6th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-4 T

PO2 = 5 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.608		400-470		150			3		281

Auger-O.609		500-523		150			3		185

Auger-N.610		370-400		150			3		301

7th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-4 T

PO2 = 7 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.611		400-470		150			3		281

Auger-O.612		500-523		150			3		185

Auger-N.613		370-400		150			3		301

8th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-4 T

PO2 = 8 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.614		400-470		150			3		281

Auger-O.615		500-523		150			3		185

Auger-N.616		370-400		150			3		301

9th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-4 T

PO2 = 1 10-5 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.617		400-470		150			3		281

Auger-O.618		500-523		150			3		185

Auger-N.619		370-400		150			3		301

Labbook UNO = f (PN2=1 10-5T, PO2 vary)

1st deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 1 10-5 T

PO2 = 1 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.620		400-470		150			3		281

Auger-O.621		500-523		150			3		185

Auger-N.622		370-400		150			3		301

2nd deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 1 10-5 T

PO2 = 3 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.623		400-470		150			3		281

Auger-O.624		500-523		150			3		185

Auger-N.625		370-400		150			3		301

3rd deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 1 10-5 T

PO2 = 5 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.626		400-470		150			3		281

Auger-O.627		500-523		150			3		185

Auger-N.628		370-400		150			3		301

4th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 1 10-5 T

PO2 = 7 10-6 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.629		400-470		150			3		281

Auger-O.630		500-523		150			3		185

Auger-N.631		370-400		150			3		301

5th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 1 10-5 T

PO2 = 1 10-5 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.632		400-470		150			3		281

Auger-O.633		500-523		150			3		185

Auger-N.634		370-400		150			3		301

5th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 1 10-5 T

PO2 = 2 10-5 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.635		400-470		150			3		281

Auger-O.636		500-523		150			3		185

Auger-N.637		370-400		150			3		301

Labbook Reference spectra UN, U2N3, UO2

02/05/02

1st deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-4 T

PO2 = 0 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.638		400-470		150			3		281

Auger-O.639		500-523		150			3		185

Auger-N.640		370-400		150			3		301

2nd deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-4 T

PO2 = 0 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.641		400-470		150			3		281

Auger-O.642		500-523		150			3		185

Auger-N.643		370-400		150			3		301

3rd deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 5 10-4 T

PO2 = 0 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.644		400-470		150			3		281

Auger-O.645		500-523		150			3		185

Auger-N.646		370-400		150			3		301

4th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 1 10-5 T

PO2 = 0 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.647		400-470		150			3		281

Auger-O.648		500-523		150			3		185

Auger-N.649		370-400		150			3		301

5th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 1 10-5 T

PO2 = 0 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.650		400-470		150			3		281

Auger-O.651		500-523		150			3		185

Auger-N.652		370-400		150			3		301

6th deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 1 10-5 T

PO2 = 0 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.653		400-470		150			3		281

Auger-O.654		500-523		150			3		185

Auger-N.655		370-400		150			3		301

06/05/02

1st deposition

-800V 3,0mA / -100V 4,6A

PN2 = 0 T

PO2 = 6 10-5 T

### File Name		Ebin			Scan Time		Epass		Number of points

Auger-U.656		400-470		150			3		281

Auger-O.657		500-523		150			3		185

Auger-N.658		370-400		150			3		301

UO2-U4f.659		420-360		300			3		601

UO2-U4f.660		420-360		300			100		601

Auger-O.661		500-523		150			3		185

Auger-U.662		400-470		150			3		281